«ИФХАН-58ПР»

Нейтральный преобразователь ржавчины.

Назначение. Преобразователь ржавчины "ИФХАН-58ПР" предназначен для модификации коррозии на поверхностях из черных металлов в целях подготовки ржавых стальных изделий, металлопроката, труб, арматуры к бетонированию, нанесению мастик, а также к окраске. Состав может применяться в различных отраслях промышленности и быту. Рекомендован ГУП «НИИЖБ» Госстроя РФ для использования при защите стальных элементов железобетонных изделий (ТР 001-99). Внесен в Постановление Правительства Москвы от 04 февраля 2003 г. № 58-ПП ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МОСКОВСКИХ ГОРОДСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ (МГСН) 2.08-01 "ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ"

Общие технические свойства. Нейтральный преобразователь ржавчины "ИФХАН-58ПР" - сложная композиция на основе таннинов, ингибиторов (замедлителей) коррозии функциональных присадок. Растительные танины взаимодействуют со ржавчиной, преобразовывая оксиды железа в коррозионнонеактивные соединения, обладающие отличной адгезией (сцеплением) к металлу и обеспечивающие хорошую адгезию покрытий. Эффективные ингибиторы тормозят коррозионные процессы под пленкой. Благодаря специальным присадкам пропитывает слои ржавчины толщиной до 150 мкм. При этом процесс преобразования нейтральных средах.

| внешний вид | темно-коричневая жидкость |
| --- | --- |
| содержание активных компонентов | более 45% |
| удельный вес | 1.03-1.05 г/см3 |
| рН | 4.7-5.5 |

Преимущества. Преобразователь "ИФХАН-58ПР":

- не содержит минеральных кислот и позволяет исключить промывку изделия перед нанесением покрытия, необходимую для "кислых" преобразователей;

- экономически целесообразней и безопасней относительно кислотных преобразователей;

- улучшает функциональные свойства бетонов и продлевает срок их службы;

- при отсутствии прямых атмосферных осадков может использоваться в качестве самостоятельного покрытия даже во влажной атмосфере;

- экономичен и удобен в применении.

- не горюч, не содержит токсичных и едких веществ и не требует специальных мер безопасности.

Сравнительные коррозионные испытания ежесуточной периодической конденсации влаги на стальных образцах со ржавчиной, модифицированной различными преобразователями

| Преобразователь | Время до появления вторичной коррозии |
| --- | --- |
| Без обработки | 0.5 суток |
| На основе ортофосфорной кислоты | 3 суток |
| На основе фосфата цинка | 2 суток |
| ИФХАН-58ПР | 18 суток |

Порядок использования. Порядок использования преобразователя для подготовки арматуры и элементов железобетонных конструкций определяется техническими рекомендациями ТР 001-99, разработанными НИИ Железобетона, данные рекомендации могут быть использованы и для других изделий. Перед нанесением преобразователя необходимо удалить рыхлую ржавчину металлической щеткой. Размешать преобразователь и нанести на поверхность кистью или распылением. Об успешном преобразовании свидетельствует изменение цвета поверхности с рыжего на черный. В зависимости от толщины ржавчины поверхность обрабатывают преобразователем 1-4 раза. Если через 15-25 минут после первой обработки на поверхности останутся рыжие пятна, необходимо нанести преобразователь повторно. Последующую обработку можно проводить по непросохшей поверхности. После завершения процесса преобразования перед нанесением покрытия поверхность должна высохнуть. Ориентировочный расход - 100-150 мл/м2. Температура обработки должна быть больше +4°С.

Внимание: Покраску по обработанной поверхности средством ИФХАН-58ПР с применением краски «Серебрянки» проводить только после предварительного опробования.

Расфасован в тару по 40 кг.